Eletrodo revestido OK 48 para Aço Carbono - Esab

Sku: 5601942 / 5601808 / 200225 / 5600180

E7018. Eletrodo básico, indicado para estruturas rígidas, vasos de pressão, construções navais, aços fundidos, não ligados e de composição desconhecida. Homologações ABS, BV, DNV, LR e FBTS.

Classificações AWS / ASWE SFA 5.1:E7018

Aprovações ABS: E7018

ABS: 3Y H5

BV: 3Y H5

CE: EM 13479

DNV-GL : YH5

LR: 3Ym H15

NAKS/HAKC : 2.5-5.0 mm

PRS : 3Y H5

RS: 3Y H5